WYMAGANE PARAMETRY MOBILNA WYKŁADZINA SPORTOWA (używanej w miesiącach letnich).

W miesiącach letnich kiedy boisko nie działa zakłada się wykorzystanie hali do gier zespołowych – rozkładana jest mobilna wykładzina sportowa PVC

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PVC:

Górna warstwa wykładziny wykonana z ziarnistego gładzonego czystego winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatką z włókna szklanego

Grubość całkowita wykładziny – ok. 7 mm

Grubość warstwy użytkowej – ok.2mm

Szerokość rolki – max. 1,5 m

Absorpcja uderzeń – min. 35% (wg DIN 18032:2)

-tłumienie dźwięku: ΔL> 18dB

Dopuszczalne obciążenie dynamiczne – 3 1500 N

Odporność na uderzenie – 3 8 Nm

Odporność na ścieranie – ￡ 0,3 g

Odbicie piłki – 3 90 %

Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne. Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem.

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Atest higieniczny

- Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudnozapalności wykładziny

- Deklarację zgodności z PN

Po zdemontowaniu wykładzinę należy przewieźć do magazynu i przechowywać na specjalnych stojakach.